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Прайс-лист на отливки (15.01.2026)
· Работаем с 1999г, опыт производства отливок более 25 лет.
· Примеры наших работ здесь: ФОТОГАЛЕРЕЯ
· Применяемые технологии: Литье в ХТС. Неразрушающий контроль. Мехобработка.
· Моделирование литейных процессов в Procast c 2015г. Накоплен широчайший практический опыт.
· Продувка расплава аргоном: эффективно удаляем из расплава неметаллические включения и вредные газы.
· Класс размерной точности по ГОСТ Р 53464-2009: 10-14.
· Шероховатость поверхности отливок по ГОСТ 2789-73: Rz = 200-1000 мкм.
· Срок изготовления оснастки от 5 раб дней, отливки от 15 раб дней. Единичные и серийные заказы.
	Применяемые сплавы*
	Цена за 1кг,                руб. с НДС**
	
	Применяемые сплавы*
	Цена за 1кг,                руб. с НДС**

	Стали от 10 кг до 25 тн
	
	Чугуны от 1 кг до 40 тн

	Углеродистые стали
	20Л-55Л
	275
	
	Серый чугун 
	СЧ20, СЧ25/СЧ30, СЧ35
	245/252

	НизколегированныеЛегированные 
стали
	35ГЛ, 45ГЛ
	280
	
	Высокопрочный чугун 
	ВЧ40, ВЧ45, ВЧ50, ВЧ60
	330

	
	20ГСЛ, 35ГСЛ
	290
	
	Антифрикционный чугун
	АЧС-1/АЧС-5
	320/350

	
	40ХЛ, 70ХЛ
	295
	
	Жаростойкий чугун  
	ЧХ1/ЧХ3
	275/295

	
	35ХГСЛ, 20ФЛ
	305
	
	
	ЧС5
	310

	
	30ХМЛ, 35ХМЛ
	315
	
	
	ЧХ16/ЧХ16М2
	430/480

	
	20ХГСФЛ
	320
	
	
	ЧХ22/ЧХ28/ЧХ32
	450/560/610

	
	35ХМФЛ
	340
	
	Износостойкий чугун  
	ИЧХ28Н2
	[bookmark: RANGE!I12]600

	
	30ХНМЛ
	350
	
	Легированный чугун
	ЧХ9Н5
	375

	
	20ГНМФЛ
	380
	
	Алюминиевые сплавы от 0,5 кг до 2,5 тн

	
	15Х1М1ФЛ
	530
	
	АМ5, АК12, АК9ч
	АК7, АК5М
	1300

	
	08ГДНФЛ
	420
	
	Медные сплавы от 100 кг до 3 тн

	
	12ДН2ФЛ
	420
	
	Медные сплавы
	М1, М2, М3
	2400

	
	12ДХН1ФЛ
	420
	
	
	
	

	
	40Х9С2Л
	430
	
	

	
	20Х5МЛ
	360
	
	*Возможно изготовление сплавов, не включенных 

	
	20Х13Л
	450
	
	в данную таблицу. А также сплавов по ОСТ, ТУ.

	Жаропрочные стали
	12Х18Н9ТЛ
	625
	
	**Цена за 1кг литья может изменяться в зависимости 

	
	35Х23Н7СЛ
	625
	
	от сложности отливки и вида термообработки

	
	40Х24Н12СЛ
	675
	
	(нормализация, закалка с отпуском)

	
	20Х25Н19С2Л
	750
	
	***Возможно проведение мехобработки отливок  

	
	35Х18Н24С2Л
	1100
	
	

	
	12Х18Н12М3ТЛ
	1100
	
	

	
	75Х24ТЛ
	418
	
	
	
	

	
	ХН78Т
	5625
	
	
	
	

	Износостойкие стали
	110Г13Л/110Г13Х2Л
	295/315
	
	
	
	

	
	110Г13Х2БРЛ
	362
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